|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公家具采购明细表 | | | | | | |
| **序号** | **名 称** | **数量** | **单位** | **规格** | **材质备注** | **家具参考图片** |
| 1 | 办公台 | 17 | 张 | 1600\*800\*750 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板；  2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵；  3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上；  4、五金配件：采用优质五金配件。  ▲中纤板质量及环保要求：  （1）甲醛释放量≤0.5mg/L；  ▲油漆质量及环保要求：  （1）挥发性有机化合物含量≤600g/L；  （2）苯含量总和≤0.2%；  （3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%；  （4）游离二异氰酸脂≤0.2%；  （5）卤代烃含量≤0.02%；  （6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg；  ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 2 | 办公椅 | 24 | 张 | 标准 | 1、饰面用材：采用优质黑色真皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软； 2、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3、成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型； 4、脚架：电镀五星脚。 ▲天然皮革质量及环保要求： （1）撕裂力：≥100N； （2）涂层粘着牢度：≥5N/10mm； （3）Ph值：3.5~6.0； （4）游离甲醛含量：≤50mg/kg； ▲海棉质量及环保要求： （1）甲醛释放量：≤0.050mg/ ㎡.h； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 3 | 三门文件柜 | 23 | 个 | 1200\*400\*2000 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板； 2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上； 4、五金配件：采用优质五金配件。 ▲中纤板质量及环保要求： （1）甲醛释放量≤0.5mg/L； ▲油漆质量及环保要求： （1）挥发性有机化合物含量≤600g/L； （2）苯含量总和≤0.2%； （3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%； （4）游离二异氰酸脂≤0.2%； （5）卤代烃含量≤0.02%； （6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 4 | 沙发 | 11 | 套 | 3+1 | 1、面料：选用优质真皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； 2、基材：橡胶木框架，木质坚硬钢性强； 3、辅料：采用优质55#密度以上成型PU泡棉， 4、内架：实木内架； ▲天然皮革质量及环保要求： （1）撕裂力：≥100N； （2）涂层粘着牢度：≥5N/10mm； （3）Ph值：3.5~6.0； （4）游离甲醛含量：≤50mg/kg； ▲海棉质量及环保要求： （1）甲醛释放量：≤0.050mg/ ㎡.h； ▲实木木方质量及环保要求： （1）木材含水率≤14%； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 5 | 茶水柜 | 5 | 个 | 800\*400\*800 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板； 2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上； 4、五金配件：采用优质五金配件。 ▲中纤板质量及环保要求： （1）甲醛释放量≤0.5mg/L； ▲油漆质量及环保要求： （1）挥发性有机化合物含量≤600g/L； （2）苯含量总和≤0.2%； （3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%； （4）游离二异氰酸脂≤0.2%； （5）卤代烃含量≤0.02%； （6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 6 | 办公  卡位 | 99 | 位 | 1400\*1400\*1050 | 1、铝材框架，共分三段，桌面以上分两段， 2、贴面：采用优质三聚氰胺板饰面； 3、基材：采用优质环保E1级刨花板； 4、粘合剂：优质热熔胶； 5、封边用材：优质PVC胶边； ▲三聚氰胺板质量及环保要求： （1）表面耐磨：检测合格 （2）表面耐干热：达到4级以上 （3）表面耐龟裂：达到4级以上 ▲胶水质量及环保要求： （1）游离甲醛≤0.1g/kg （2）苯≤0.1g/kg （3）甲苯+二甲苯≤1.0g/kg ▲封边条质量及环保要求： （1）甲醛释放量：≤0.8mg/L ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 7 | 办公椅 | 201 | 张 | 标准 | 1、饰面：优质网布，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理； 2、海绵：采用恒温发泡的定型海棉，密度高、回弹力好，在常期负重状态下性能保持良好； 3、钢制电镀五星脚，优质气压杆； 4、优质五金配件。 ▲网布质量及环保要求： （1）甲醛含量≤50mg/kg ▲海棉质量及环保要求： （1）甲醛释放量：≤0.050mg/ ㎡.h； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 8 | 两门文件柜 | 26 | 个 | 800\*400\*2000 | 1、贴面：采用优质三聚氰胺板饰面； 2、基材：采用优质环保E1级刨花板； 3、粘合剂：优质热熔胶； 4、封边用材：封边用材：优质PVC胶边； ▲三聚氰胺板质量及环保要求： （1）表面耐磨：检测合格 （2）表面耐干热：达到4级以上 （3）表面耐龟裂：达到4级以上 ▲胶水质量及环保要求： （1）游离甲醛≤0.1g/kg （2）苯≤0.1g/kg （3）甲苯+二甲苯≤1.0g/kg ▲封边条质量及环保要求： （1）甲醛释放量：≤0.8mg/L ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 9 | 茶几 | 3 | 张 | 1200\*600\*450 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板； 2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上； 4、五金配件：采用优质五金配件。 ▲中纤板质量及环保要求： （1）甲醛释放量≤0.5mg/L； ▲油漆质量及环保要求： （1）挥发性有机化合物含量≤600g/L； （2）苯含量总和≤0.2%； （3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%； （4）游离二异氰酸脂≤0.2%； （5）卤代烃含量≤0.02%； （6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 | F8107S F8107H |
| 10 | 会议桌 | 9 | 张 | 4200\*1200\*750 | 1、基材：选用优质环保E1级中纤板； 2、贴面用材：采用优质胡桃木皮，木皮厚度0.6mm，木皮纹理颜色一致，无结疤，无瑕疵； 3、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上； 4、五金配件：采用优质五金配件。 ▲中纤板质量及环保要求： （1）甲醛释放量≤0.5mg/L； ▲油漆质量及环保要求： （1）挥发性有机化合物含量≤600g/L； （2）苯含量总和≤0.2%； （3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%； （4）游离二异氰酸脂≤0.2%； （5）卤代烃含量≤0.02%； （6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 | HT908-2 |
| 11 | 会议椅 | 160 | 张 | 标准 | 1、饰面用材：采用优质黑色真皮，外观色泽均匀，自然，手感柔软； 2、海绵：采用优质海绵，密度高，回弹力好，硬度适当； 3、成型弯板：采用高频压机将多导单板施胶层叠且热压成型； 4、脚架：实木脚架。 |  |
| 12 | 陪护凳 | 542 | 张 | 340\*230\*430 | 1、贴面：采用优质三聚氰胺板饰面； 2、基材：采用优质环保E1级刨花板； 3、粘合剂：优质热熔胶； 4、封边用材：优质PVC胶边； 5、优质冷轧钢管焊接脚架，壁厚0.8，经静电喷粉，耐磨。 ▲冷轧钢管质量及环保要求： （1）钢板厚度：≥1.2mm； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 | 1656995982395(1) |
| 13 | 病房门 | 328 | 樘 | 子母门 | 1、贴面：采用优质三聚氰胺板饰面； 2、基材：采用优质环保E1级多层实木夹板； 3、粘合剂：优质热熔胶； 4、封边用材：优质PVC胶边； 5、门下部压304#不锈钢板饰面。 ▲多层实木夹板质量及环保要求： （1）甲醛释放量≤0.9mg/L； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 14 | 沙发 | 1 | 套 | 3+1+1 | 1、面料：选用优质真皮，防潮、防污易清洁等，皮面更加柔软舒适，光泽持久性好； 2、基材：橡胶木框架，木质坚硬钢性强； 3、辅料：采用优质55#密度以上成型PU泡棉， 4、内架：实木内架； ▲天然皮革质量及环保要求： （1）撕裂力：≥100N； （2）涂层粘着牢度：≥5N/10mm； （3）Ph值：3.5~6.0； （4）游离甲醛含量：≤50mg/kg； ▲海棉质量及环保要求： （1）甲醛释放量：≤0.050mg/ ㎡.h； ▲实木木方质量及环保要求： （1）木材含水率≤14%； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 |  |
| 15 | 收费台 | 1 | 组 | 18000\*600\*750 | 1、基材：选用优质实木指接板； 2、油漆：采用环保油漆，“五底三面”工艺，漆膜附着力达到1级，硬度达到3H以上； 3、五金配件：采用优质五金配件。 ▲实木木方质量及环保要求： （1）木材含水率≤14%； ▲油漆质量及环保要求： （1）挥发性有机化合物含量≤600g/L； （2）苯含量总和≤0.2%； （3）甲苯、二甲苯、乙苯含量总和≤20%； （4）游离二异氰酸脂≤0.2%； （5）卤代烃含量≤0.02%； （6）可溶性重金属含量（汞）：≤30mg/kg； ▲提供自公告之日止供应商自有的具有“CMA”和“CNAS”标志的检验报告,原件备查。 | 375601a5a970266eb0c8df0f1a8d9fa |
| 16 | 房门包边 | 25 | 套 | 与门配套 | 304不锈钢 |  |